# 电厂除雾器耐磨防腐工艺

除雾器主要是由波形叶片、板片、卡条等固定装置组成，在湿法脱硫，吸收塔在运行过程中，易产生粒径为10--60微米的“雾”，“雾” 不仅含有水分，它还溶有硫酸、硫酸盐、二氧化硫等，同时也造成风机、热交换器及烟道的玷污和严重腐蚀，因此，湿法脱硫工艺上对吸收设备提出除雾的要求，被净化的气体在离开吸收塔之前要除雾。
   除雾器是湿法脱硫系统中的关键设备，其性能直接影响到湿法脱硫系统能否连续可靠运行。除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运，甚至可能导致整个机组（系统停机）。
   除雾器板片通常由高分子材料（如聚丙稀）或不锈钢2大类材料制作而成。一般分为流线型和折线型。
  聚丙烯等由于抗冲击性能差或抗老化性能差导致寿命较短，而不锈钢则由于耐腐蚀性能差影响使用寿命，因此在不锈钢板片表面做一层耐腐蚀保护层显得很有必要。
   洛阳耐普特新材料科技有限公司研发的NPT系列耐腐蚀修补剂由各类高性能抗蚀材料与改性增韧树脂进行共聚反应，形成互穿网络结构，产生协同效应，有效提高聚合物的抗腐蚀性能，NPT系列耐腐蚀修补剂不含任何有机溶剂，固化物无微观毛细孔存在，有效避免介质顺溶剂挥发毛细孔浸入造成膜下腐蚀。大大提高板片使用寿命，提高脱硫系统运行的稳定性。
    使用方法：
表面处理：对板片进行除锈和粗化处理，再用清洗剂进行清洗并晾置干燥。
配制：按质量比A:B=5:1将A、B组份混合均匀，并在规定操作时限内用完。
涂敷：将混合好的材料逐层涂敷于待修部位，第一层要压实，使之与基材充分浸润。大面积防护可以根据情况刷2～3两遍．
固化：25～30℃固化24小时后可投入使用，若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。
    客户反映，使用洛阳耐普特新材料科技有限公司研发的NPT系列耐腐蚀修补剂做预防护处理的板片，其使用寿命可以提高到原来的2-3倍。